품  명

개인로프(Reep)

용  도

다용도로 사용이 가능한 개인로프

• 성능

1.가볍고 식별이 용이한 색상으로 개인이 사용과 보관에 용이함

2.구조 작업시 프루직 매듭 또는 아즈텍 시스템 설치 시 사용

• 제원

직경(mm)	6	7	8
무게(g/m)	23.2	34	39.8
인장강도(kn)	10	13	16.4
인증	UIAA, EN564
재질	PA

품  명

개인 반사로프 8mm(Reep 8 Reflective)

용  도

8mm 반사형 개인로프

• 성능

1.각종 직사 광선을 반사하여 어둡거나 조명조건이 열악한 상화에서도 로프와 사용자를 쉽게 식별할 수 있슴

• 제원

직경(mm)	8
무게(g/m)	39.8
인장강도(kn)	16.4
인증	UIAA, EN564
재질	PA