품  명

등반용로프(Ambition)

용  도

가장 많이 사용하는 다이나믹 싱글로프

• 성능

1.텐돈 제품중 가장 유명한 로프로 우수한 기술적 특징을 자랑하며 사용성이 매우 탁월해 일반적인 등반에 자주 사용됨

2.나노 테크놀로지 방식을 채택한 테플론 에보를 적용하여 오염 방지 및 방수성이 우수함

• 제원

직경(mm)	10.5
무게(g/m)	69
UIAA추락계수	9
충격력(kn)	9.1
외피미끌림(mm)	0
정적신장율(%)	6
동적신장율(%)	34
매듭성	0.8
재질	PA
인증	UIAA, EN892