품 명	구조용 저신장 로프 11mm – 인터스태틱11
용 도	절단저항력이 우수한 스태틱로프
	• 성능 -절단 저항 우수한 스태틱로프 -고강도 아라미드 섬유가 외피에 통합되어 있음 -같은 굵기의 로프에 비해 절단 저항이 거의 2배 이상입니다. -완벽한 핸들링을 위한 써모쉴드 처리 • 제원 -8자매듭강도:20kN -직경:11mm -매듭성:1.1 -외피비율:44% -무게:77g -수분수축율:2.40 -인장강도:35kN -신장율:2% -인증:EN 1891, UIAA