품 명	아라미드코드6mm
용 도	고강도 개인로프
	• 성능 -인장강도가 매우 높고 신장율이 낮은 테크니컬 액서사리코드입니다. -고강도 아라미드 코어와 나일론 외피 • 제원 -직경6mm -무게:25g/M -인장강도:20kN -인증:EN 564