품 명	랠리
용 도	리깅플레이트
	-새로운 고강도 10홀 리깅플레이트 -섬유 제품(로프,웨빙)을 직접 설치 할 수 있는 10mm 두께의 홀 -구멍 직경:20mm -길이:160mm -인장강도:36kN -무게:180g -인증:CEN TS 16415