품 명	라지리깅플레이트
용 도	리깅플레이트
	-카라비너가 잘 회전할 수 있도록 20mm 구멍 -인장강도:45kN -무게:442g -크기:250mm*143mm -인증:CE